ICS 91.100.10

Q 62

T/CBMF XX—201X

室内饰面用石膏腻子应用技术规程

Technical specification for application of gypsum wallskim for ornament of interior Building

征求意见稿

2020.6

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中 国 建 筑 材 料 联 合 会    发布

CBMF

中国建筑材料协会标准

前  言

根据中国建筑材料联合会《关于下达2017年第三批协会标准制定计划的通知》（中建材联标函〔2017〕61）计划号2017- 51- xbjh的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，编制了本规程。

本规程的主要技术内容包括：1 总则；2 术语和定义；3 材料；4 构造设计；5 施工；6 验收。

本规程由中国建筑材料联合会负责管理和对强制性条文的解释，由建筑材料工业技术情报研究所负责日常管理，由建筑材料工业技术情报研究所负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送建筑材料工业技术情报研究所（地址：北京市朝阳区管庄东里甲1号，邮政编码：100024）。

本规程主编单位：

本规程参编单位：

本规程主要起草人员：

本规程主要审查人员：

目　次

1　总　　则	1

2　术　　语	2

3　基本规定	3

4　材　　料	4

5　设　　计	5

5.1　室内不同部位找平	7

5.2　室内面层饰面	7

6　进场检验、施工储存与拌合	8

6.1　进场检验	8

6.2　施工储存与拌合	8

7　施　　工	9

7.1　一般规定	9

7.2　基层检查与处理	9

7.3　施工准备	9

7.4　施工工艺	9

7.5　手工涂抹施工	11

7.6　机械喷涂施工	11

7.7　养护	12

8　质量验收	13

8.1　一般规定	13

8.2　主控项目	13

8.3　一般项目	13

附录A　室内饰面用石膏腻子性能试验方法	15

本规程用词说明	16

引用标准名录	17

Contents

1　General provisions	1

2　Terms	2

3　Basic requirements	3

4　Materials	4

5　Design	5

5.1　indoor screeding of different part	7

5.2　indoor ornament	7

6　Site acceptance,construction storage and mixing	8

6.1　Site acceptance	8

6.2　construction storage and mixing	8

7　Construction	9

7.1　Gernal requirements	9

7.2　Base inspection and treatment	9

7.3　Preparations for construction	9

7.4　Construciton technology	9

7.5　Manual coating construction	11

7.6　Mechanical spraying construction	11

7.7　Curing	12

8　Quality acceptance inspection	13

8.1　General requirements	13

8.2　Dominant item	13

8.3　General item	13

Appendix A　The test of tensile bond strength and compressive strength for bottom screed putty	15

Explanation of wording in this code	16

List of quoted standards	17

# 1　总  则

1.0.1　为保障建筑室内装饰装修工程质量和减少室内环境污染，规范室内饰面用石膏腻子的材料、设计、施工及质量验收，做到技术先进、安全适用、经济合理，制定本规程。

1.0.2　本规程适用于新建、改建、扩建的民用建筑、工业建筑及既有建筑室内改造的找平装饰用石膏腻子批刮涂覆工程的设计、施工与质量验收。

1.0.3　石膏腻子建筑室内找平装饰工程的设计、施工与质量验收除应符合本规程外，尚应符合现行国家有关标准的规定。

# 2　术  语

2.0.1　室内饰面用石膏腻子（gypsum putty for indoor veneer ）

以半水石膏（CaSO4•1/2H2O）为主要胶凝材料，掺加适量的辅料及外加剂配制而成的，且硬化后具有一定强度、平整度和质感，用于表面精细找平或饰面的材料。

2.0.2　底层石膏腻子（basement gypsum putty）

用于墙体粗找平的石膏腻子，以提高墙体基层平整度。

# 3　基本规定

3.0.1　室内饰面用石膏腻子应符合现行国家标准《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》GB 18582对材料有害物质限量的规定。

3.0.2　室内饰面用石膏腻子施工的环境条件应满足施工工艺的要求。施工时环境温度不宜低于5℃，且保证适宜湿度。夏季施工室内环境温度不宜高于35℃且基层表面过于干燥宜进行预湿润处理，施工对象表面温度高于45℃应停止施工作业；在受风力影响且易造成室内外空气较为强烈对流的环境下施工，应采取遮风措施，以保障正常的施工环境条件。干燥气候条件的地域，施工完成后，保持室内密闭状态2~3天后，可通风敞晾，进行表面干燥。

3.0.3　室内饰面用石膏腻子在施工过程中应做好半成品、成品的保护工作，防止受潮、污染和破坏。

3.0.4　使用的室内环境应长期干燥，禁止在间歇式或与水接触周期疑超过1天的环境中使用。

# 4　材  料

4.0.1　室内饰面用石膏腻子主要胶凝材料为石膏；按用途和施工厚度分为底层石膏腻子和饰面石膏腻子。

4.0.2　室内饰面用石膏腻子的性能应符合下列规定：

1　室内找平用底层石膏腻子的性能应满足标准JC/T2514-2019《石膏腻子》规定，即符合表4.0.2.1中普通石膏腻子性能的技术要求。

表4.0.2.1　普通石膏腻子基本性能要求

| 项目 |  | 性能指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ型 | Ⅱ型 |
| 细度（0.2mm方孔筛筛余）/% |  | ≤20 |  |
| 开放时间/min |  | ≥50 | ≥90 |
| 干燥时间/min | 单道施工厚度<2mm | ≤120 |  |
|  | 单道施工厚度≥2mm | ≤180 |  |
| 保水率/% |  | ≥93 |  |
| 粘结强度/MPa | 标准状态 | ≥0.50 | ≥0.35 |
|  | 浸水（48h） | ≥0.30 | —— |
| 初期干燥抗裂性（3h） |  | 无裂纹 | 裂纹宽度不大于0.1mm且长度不大于7mm |
| 耐水性 |  | 浸水24h无起泡、开裂 及明显掉粉 | 浸水2h无起泡、开裂 |

2　面层找平腻子的性能除了应满足表4.0.2.1中普通石膏腻子的技术要求，还应满足JC/T2514-2019《石膏腻子》中对细度的规定。

3　饰面石膏腻子的技术要求应符合JC/T2514-2019《石膏腻子》规定，即满足表4.0.2.2中饰面石膏腻子的性能指标。

表4.0.2.2　饰面石膏腻子基本性能要求

| 项目 |  | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 开放时间/min |  | ≥70 |
| 干燥时间/min | 单道施工厚度＜2mm | ≤180 |
|  | 单道施工厚度≥2mm | ≤300 |
| 保水率/% |  | ≥95 |
| 粘结强度/MPa | 标准状态 | ≥0.40 |
|  | 浸水（48h） | ≥0.20 |
| 初期干燥抗裂性（3h） |  | 无裂纹 |
| 耐水性 |  | 浸水8h无起泡、开裂及明显掉粉 |
| 色泽要求 |  | 无色差、无明显变色 |

# 5　设　　计

5.0.1　室内饰面用石膏腻子适用于建筑室内墙面以及顶棚表面抹灰，不适用于室内有腐蚀介质的环境及室内长期湿度大于90%的环境。

5.0.2　室内饰面用石膏腻子与找平层之间应粘结牢固，并应遵守材料相容原则，宜使用石膏砂浆找平处理。

5.0.3　墙面抹灰层的构造，见示意图1；墙体层次及组成材料应符合表5.0.3的要求。

说明：

1——砂浆找平层；

2——腻子层；

3——饰面层。

图1 墙面抹灰层构造示意图

表5.0.3 墙面抹灰层基本构造层次及组成材料

| 构造层次 | 组成材料 |
| --- | --- |
| 砂浆找平层 | 底层抹灰石膏/轻质底层抹灰石膏 |
| 腻子层 | 底层石膏腻子 |
| 饰面层 | 饰面石膏腻子/饰面材料 |

5.0.4　采用内保温的建筑内墙面保温型抹灰构造，见示意图2；墙体层次及组成材料应符合表5.0.4的要求。

说明：

1——基层墙体；

2——保温层；

3——防护层；

4——找平、饰面层。

图2 墙面保温型抹灰构造示意图

表5.0.4 墙面保温型抹灰基本构造层次及组成材料

| 构造层次 | 组成材料 |
| --- | --- |
| 基层墙体 | 各种墙体材料 |
| 保温层 | 界面剂+保温层 |
| 防护层 | 抗裂砂浆或抹灰石膏（厚度＞5mm） |
| 饰面层 | 底层石膏腻子+ 饰面石膏石膏腻子/其他饰面材料 |

5.0.5　保水性能不足的水泥基面层装饰材料，必须通过提高砂浆保水性能，否则严禁直接涂布在石膏腻子层上。

5.0.6　找平石膏腻子找平厚度宜在1mm<厚度<10mm范围，饰面层腻子批刮涂覆厚度不宜超过5mm。

5.0.7　室内墙面、柱面和门窗洞口的阳角在批刮施工前，可采用护角条或用抗压强度不小于4.0MPa的石膏基材料做护角，护角高度自地面以上不宜小于2m，每侧宽度宜50mm。

5.0.8　不同墙体材料的界面接缝和门窗过梁处，应铺总宽不小于150mm纤维网格布（在水泥基材料体系中选择使用耐碱纤维网格布，石膏基材料体系中可选择使用非耐碱纤维网格布），与各基层墙体的搭接宽度不应小于100mm，配合基层抹灰处理，完成后再进行腻子批刮。超高层建筑腻子施工宜考虑增加铺设纤维网格布工序。

5.0.9　当基层平整度的允许偏差符合表5.0.9时方可采用普通石膏腻子进行找平。

表5.0.9　基层平整度的允许偏差和检验方法

| 序号 | 项目 | 允许偏差/mm |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 普通涂饰 | 高级涂饰 |  |
| 1 | 立面垂直度 | +3 0 | +2 0 | 用2m垂直检测尺检测 |
| 2 | 表面平整度 | +3 0 | +2 0 | 用2m靠尺和塞尺检测 |
| 3 | 阴、阳角方正 | — | +2 0 | 用直角检测尺检测 |
| 4 | 分格条（缝）直线度 | +3 0 | +2 0 | 拉5m线，不足5m拉通线， 用钢直尺检测 |
| 5 | 墙裙、勒脚上口直线度 | +3 0 | +2 0 | 拉5m线，不足5m拉通线， 用钢直尺检测 |
| 说明：顶棚涂抹找平腻子，本表第2项表面平整度可不检查，但应平顺。 |  |  |  |  |

## 5.1　室内不同部位找平

5.1.1　当顶棚采用石膏腻子找平时，设计应符合下列规定：

1　顶棚找平厚度不宜超过10mm；

2　当顶棚找平厚度大于3mm时，应分2~3次刮涂，例如可分2次分别涂抹底层找平腻子和饰面层腻子；

3　当顶棚找平厚度不大于3mm时，可直接涂抹饰面腻子。

5.1.2　当室内墙体采用找平腻子时，设计应符合下列规定：

1　当室内墙体基层平整度偏差大于10mm时，墙体找平层的构造层次宜为墙体、砂浆、找平普通腻子。

2　当室内墙体基层平整度偏差不大于10mm且不满足表5.0.9要求时，墙体找平层的构造层次应为墙体、底层腻子和面层腻子。

## 5.2　室内面层饰面

5.2.1　当采用石膏腻子饰面时，设计应符合下列规定：

1　当室内墙体基层为预制混凝土墙板或混凝土且其平整度满足表5.0.9要求时，可直接涂抹找平腻子。根据实际情况需要，可在找平腻子施工前涂刷一层界面剂。

2　当室内墙体基层已按照5.1进行找平处理，可直接进行石膏腻子面层饰面施工。

# 6　进场检验、施工储存与拌合

## 6.1　进场检验

6.1.1　室内饰面用石膏腻子进场时，供方应按规定批次向需方提供有效的质量证明文件。质量证明文件应包含产品型式检验报告和出厂检验报告等。

6.1.2　室内饰面用石膏腻子进场时应进行外观检验，且袋装室内饰面用腻子应包装完整，无受潮现象。

6.1.3　室内饰面用石膏腻子外观检验合格后，应按表6.1.3规定的检验项目及批量进行复验，复验合格后方可使用。

表6.1.3　腻子进场复验

| 材料名称 | 检验项目 | 检验批量 |
| --- | --- | --- |
| 底层找平石膏腻子 | 开放时间、施工性、粘结强度 | 同一生产厂家、同一品种、同一批号且连续进场的找平腻子，每500t为一批，不足500t时，应按一个检验批计 |
| 面层石膏腻子 | 细度、开放时间、施工性、粘结强度 | 同一生产厂家、同一品种、同一批号且连续进场的找平腻子，每50t为一批，不足50t时，应按一个检验批计 |

## 6.2　施工储存与拌合

6.2.1　袋装室内饰面用石膏腻子应储存在干燥、通风、防潮、防暴晒、不受雨淋的场所，并应按品种、批号堆放在架空板上，不得混堆混用，且应先存先用。

6.2.2　凡符合国家标准的饮用水，可直接用于拌制室内饰面用石膏腻子；当采用其他水源时，应按《混凝土用水标准》JGJ 63的规定进行检验，合格后方可用于拌制室内饰面用石膏腻子。

6.2.3　室内饰面用石膏腻子应按产品说明书的规定加水，不得添加其他成分。

6.2.4　当室内饰面用石膏腻子采用手工批刮施工时，拌合应符合下列规定：

1　每次拌合前，应检查容器是否清洁，内壁不应有石膏腻子残留；

2　室内饰面用石膏腻子在现场应采用机械搅拌，按产品说明书的要求加水搅拌均匀；

3　室内饰面用石膏腻子加水搅拌好后，应在生产厂家规定时间内使用完毕。拌合物失去可塑性后不应再加水搅拌。

# 7　施  工

## 7.1　一般规定

7.1.1　室内饰面用石膏腻子施工应在主体结构验收合格后进行。非烧结块材墙体找平宜在墙体砌筑完成60天后进行，最短不应少于45天。

7.1.2　室内饰面用石膏腻子施工前应编制作业指导书，并应按作业指导书进行技术交底。

7.1.3　不同品种、不同使用部位的室内饰面用石膏腻子不应混合使用。

## 7.2　基层检查与处理

7.2.1　基层应牢固、无空鼓开裂、无灰尘和油污、无起砂现象，凹、凸部位应预先进行填补及凿除，附着力不良的旧涂层应铲除。

7.2.2　主体结构不同的结构材料交接部位，应采取防止开裂措施。当采用加强网时，加强网与各基层的搭接宽度不应小于150mm。

7.2.3　基层墙体根据基材使用种类和性能情况，宜进行相应喷洒水处理或采用适当的界面剂处理基层界面。

## 7.3　施工准备

7.3.1　墙体找平腻子施工前应先安装门窗框、护栏等，并应将墙上的施工孔洞堵塞密实。

7.3.2　灯座盒、插座盒、接线盒及暗管、给水、暖卫设施的固定卡、架等预埋件应安装完毕，并应经检查达到相关要求。

7.3.3　高处作业的操作平台或脚手架应已准备好。

7.3.4　宜先作样板间，操作人员应了解腻子的性能，熟悉操作方法，确定工艺，经检验合格，再大面积施工。

## 7.4　施工工艺

7.4.1　当基层平整度偏差大于10mm时，找平腻子施工工艺流程应符合图7.4.1的规定。

基层处理

施工准备

压入网格布

冲筋

抹灰饼

验收

底层薄石膏腻子

（手工涂抹或机械喷涂）

饰面用石膏腻子

（手工涂抹或机械喷）

打磨

（需要时）

图7.4.1 室内饰面用石膏腻子施工工艺流程图（基层平整度偏差大于10mm）

7.4.2　当基层平整度偏差不大于10mm且不满足表5.0.9要求时，室内饰面用石膏腻子施工工艺流程应符合图7.4.2的规定。

基层处理

施工准备

压入网格布

（需要时）

抹灰饼

饰面用石膏腻子

（手工涂抹或机械喷）

底层厚石膏腻子

（手工涂抹或机械喷涂）

冲筋

打磨

（需要时）

验收

图7.4.2 室内饰面用石膏腻子施工工艺流程图

（基层平整度偏差小于等于10mm且不满足表5.0.9要求）

7.4.3　当基层为预制混凝土墙板或混凝土且其平整度满足表5.0.9要求时，室内饰面用石膏腻子施工工艺流程应符合图7.4.3的规定。

基层处理

施工准备

验收

打磨（需要时）

涂抹面层石膏腻子

（手工涂抹或机械喷）

界面处理剂

（必要时）

图7.4.3 室内饰面用石膏腻子施工工艺流程图（基层平整度满足表5.0.9要求）

## 7.5　手工涂抹施工

7.5.1　室内墙体找平施工前，应先吊垂直、套方、找规矩、抹灰饼、冲筋，并应符合下列规定：

1　应根据设计要求和基层表面平整垂直情况，用一面墙做基准，吊垂直、套方、找规矩，经检查后确定底层找平石膏腻子厚度；

2　抹灰饼时应根据室内抹灰要求，确定灰饼的正确位置，并应先抹上部灰饼，再抹下部灰饼。然后用靠尺找好垂直与平整。宜用与底层找平石膏腻子层相同的材料抹灰饼和冲筋，灰饼宜抹成50mm方形。

7.5.2　室内墙体找平时，墙面冲筋（标筋）应符合下列规定：

1　当灰饼硬化后，宜采用与底层找平石膏腻子相同的材料冲筋；

2　冲筋根数应根据房间的宽度和高度确定。当墙面高度小于3.5m时宜做立筋，两筋间距不宜大于1.5m；当墙面高度大于3.5m时宜做横筋，两筋间距不宜大于2m。

7.5.3　室内墙面、柱面和门窗洞口的阳角应在找平施工前，宜用金属或塑料护角条做护角。护角高度自地面以上不宜小于2m，每侧宽度宜50mm。7.5.4　冲筋条硬化后方可进行找平施工，并应自上而下进行。

7.5.5　顶棚找平施工前，应在四周墙上弹出水平线作为控制线，应先抹顶棚四周，沿圈边找平。

7.5.6　涂抹底层石膏腻子，应符合下列规定：

1　用钢抹子涂抹底层腻子一定面积后，应及时用刮尺沿冲筋由下往上进行初步找平，用刮下的料对凹陷处进行补平；

2　当面层找平腻子为石膏腻子时，宜在底层找平腻子终凝后干燥前涂抹面层找平腻子。若底层找平腻子表面已干燥，应洒水湿润后再涂抹面层找平腻子。

3　当面层找平腻子为其他面层装饰材料时，应在石膏基底层找平腻子干燥后再涂抹其他材料。

4　当设计无面层腻子时，应待底层腻子表面微干不粘手时，将表面用清水打湿，用海绵抹板做打磨提浆处理。打磨提浆后的腻子表面略干后，用刮刀做收光处理。

7.5.7　如进行找平腻子打磨处理，打磨完成后，应及时清除表面浮尘。

7.5.8　室内饰面用石膏腻子边缘应及时进行修边处理。

## 7.6　机械喷涂施工

7.6.1　当底层找平腻子采用机械喷涂方式施工时，其施工前和施工后的处理应符合本规程第7.5节的规定。

7.6.2　机械喷涂施工前应符合下列规定：

1　机械喷涂设备开机前，应按产品说明书要求检查安全装置的可靠性、管道及接头密封性；

2　施工作业前，应按照操作要求对机械喷涂设备进行试运转。

7.6.3　机械喷涂施工时应符合下列规定：

1　喷涂时应保证喷嘴与基层垂直，且距基层距离宜为100mm~200mm；

2　喷涂路线宜按先顶棚后墙面，先房间后过道、楼梯间，喷涂顺序宜从左到右、从上到下均匀喷涂，一次喷涂；

3　喷涂一定面积后，应及时用刮尺沿冲筋由下往上进行初步找平。有漏浆部位及时喷涂补平，再用刮尺对喷涂面刮平；

4　当底层找平腻子设计有玻纤网格布时，应待刮尺对喷涂面找平后，趁湿压入玻纤网格布。玻纤网格布应尽可能接近表面。

7.6.4　机械喷涂设备中腻子拌合物滞留时间不宜超时。喷涂结束后，应及时将设备、输送管和喷嘴清洗干净。

## 7.7　养护

7.7.1　 石膏是气硬性胶凝材料，材料凝结硬化后养护需要适当通风干燥，并且室内饰面用石膏腻子凝固过程要保证抹灰层不受液态水的侵蚀，以免影响其强度等性能。

# 8　质量验收

## 8.1　一般规定

8.1.1　室内饰面用石膏腻子的工程质量验收应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210的有关规定。

8.1.2　室内饰面用石膏腻子工程质量验收，可在腻子施工完成后，湿度不大于60%的环境下15天内进行。验收周期长短应根据湿度大于75%，或温度低于10℃条件适当延长。

8.1.3　室内饰面用石膏腻子工程质量验收应检查下列文件和记录：

1　工程施工图、设计说明或其他设计文件；

2　产品合格证书和性能检测报告、进场验收记录和复验报告；

3　基层的验收记录；

4　施工记录。

8.1.4　室内饰面用石膏腻子施工工程的检验批应符合下列规定：

相同品种、施工工艺和施工条件的室内饰面用石膏腻子工程每50个自然间（大面积房间和走廊按涂抹面积30m2为一间）应划分为一个检验批，不足50间也应划分为一个检验批；

8.1.5　每个检验批的检查数量应符合下列规定：

室内饰面用腻子工程每个检验批应至少抽查10%，并不应少于3间，不足3间时应全数检查；

## 8.2　主控项目

8.2.1　室内饰面用石膏腻子的品种和性能应符合设计和本规程的规定。

8.2.2　底层石膏腻子与基层之间以及各腻子层之间应粘结牢固，无脱层、空鼓。

检查方法：观察和用小锤轻击检查。

## 8.3　一般项目

8.3.1　当底层找平腻子层上不做面层腻子时，底层找平腻子表面应光滑、平整、洁净、颜色均匀，分格缝应清晰。

检查方法：观察。

8.3.2　面层饰面腻子表面应细腻、光滑、平整、洁净、颜色均匀。

检查方法：观察。

8.3.3　护角、孔洞、槽盒周围的找平腻子表面应整齐、光滑；管道后面的腻子表面应平整。

检查方法：观察。

8.3.4　找平腻子表面允许偏差和检验方法应符合表8.3.4的规定。

表8.3.4　腻子表面允许偏差和检验方法

| 序号 | 检测项目 | 允许偏差/mm |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 底层找平腻子 | 面层找平腻子 |  |
| 1 | 立面垂直度 | +2 0 | +1 0 | 用2m垂直检测尺检验 |
| 2 | 表面平整度 | +2 0 | +1 0 | 用2m靠尺和塞尺检验 |
| 3 | 阴、阳角方正 | +2 0 | +1 0 | 用直角检测尺检验 |
| 说明：顶棚涂抹找平腻子，本表第2项表面平整度可不检查，但应平顺。 |  |  |  |  |

# 附录A　室内饰面用石膏腻子性能试验方法

A.0.1　标准试验条件和标准养护条件应符合下列规定：

1　标准试验条件：温度20℃±5℃，湿度45%~75%；

2　标准养护条件：温度20℃±2℃，湿度60%~80%。

A.0.2　粘结强度、开放时间、干燥时间、初期干燥抗裂性、耐水性等性能试验应按现行行业标准JC/T2514《石膏腻子》的方法进行。

# 本规程用词说明

1　为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1)　表示很严格，非这样做不可的；

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2)　表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3)　表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的；

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4)　表示有选择，在一定条件下可以这样做的：采用“可”。

2　条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

1  GB 18582  室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量

2  JC/T 2514  建筑室内用腻子

3  JGJ 63  混凝土用水标准

4  GB 50210  建筑装饰装修工程质量验收规范

中国建筑材料协会标准

室内饰面用石膏腻子应用技术规程

T/CBMF XX-201X

# 条 文 说 明

制 订 说 明

《室内饰面用石膏腻子应用技术规程》 T/CBMF XX-201X，经中国建筑材料联合会2017年9月以第61号公告批准立项。

随着我国建筑和建材行业科技水平的不断提高，石膏腻子在生产和应用等方面有了长足的发展与进步，制订本团体标准标准，以便于更好的指导石膏腻子工程应用。

本标准制定过程中，编制组进行了充分的调查研究，总结了国内外石膏腻子工程应用的实际经验，同时参考了国内外先进标准内容，并通过试验取得了多项重要技术参数。

为了便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，《室内饰面用石膏腻子应用技术规程》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需要注意的有关事项进行了说明。本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

目　录

1　总  则	23

3　基本规定	24

5　设　　计	25

6　进场检验、施工储存与拌合	26

6.1　进场检验	26

7　施  工	27

7.1　一般规定	27

7.2　基层检查与处理	27

7.3　施工准备	27

7.4　施工工艺	27

7.5　手工涂抹施工	27

7.6　机械喷涂施工	28

8　质量验收	29

8.1　一般规定	29

8.2　主控项目	29

8.3　一般项目	29

Contents

1　General provisions	23

3　Basic requirements	24

5　Design	25

6　Site acceptance,construction storage and mixing	26

6.1　Site acceptance	26

7　Construction	27

7.1　Gernal requirements	27

7.2　Base inspection and treatment	27

7.3　Preparations for construction	27

7.4　Construciton technology	27

7.5　Manual coating construction	27

7.6　Mechanical spraying construction	28

8　Quality acceptance inspection	29

8.1　General requirements	29

8.2　Dominant item	29

8.3　General item	29

# 1　总  则

1.0.1　当前，中国正在大力发展装配式建筑。装配式建筑的核心要素是采用工业化生产方式来建造建筑，提高生产效率，提升建筑质量，促进建设领域节能、节材、减排、降耗。而用石膏腻子的生产和应用，与装配式建筑的核心要素相吻合，对装配式建筑的发展有着重要意义。

随着装配式建筑中预制墙板应用的增加和建筑施工水平的提高，墙体平整度提高至10mm之内。找平腻子在工程中应用日益增多。石膏腻子可用于砌块墙体、现浇混凝土墙体以及装配式建筑中的预制混凝土墙板、纸面石膏板和制品等不同墙体基层的找平。石膏腻子具有湿密度小（1000kg/m3~1600kg/m3），保水性和抗流挂性好，涂抹厚度小等特性。

另外，中国室内环境污染情况受到了普遍关注，近几年室内环境污染治理和防治研究工作正在开展，石膏腻子相比于其它腻子类材料属于无污染产品，未来具有广阔的应用前景。

与传统抹灰砂浆相比，石膏腻子存在下列优势：

（1）同时兼顾找平和装饰两种功能；

（2）每平米墙面找平可节约材料约21kg。传统抹灰砂浆施工厚度一般为20mm~30mm，每平米墙面约需35kg；而找平腻子施工厚度不超过10mm，每平米墙面按14kg用料计算；

（3）将原来水泥砂浆找平加腻子饰面的3道以上施工工序简化为1~2道施工工序，节省人工，缩短工期，提高质量，降低工程造价。

本规程的制定，从材料、设计、施工及质量验收等方面，为保证建筑装饰装修工程质量提供依据。

1.0.3　按本规程进行石膏腻子建筑室内找平装饰工程的设计、施工与质量验收时，可能会涉及其他相关标准，也应执行。

# 3　基本规定

3.0.1　室内饰面用石膏腻子中的虽然极少含有挥发性有机物、苯系物、游离甲醛、重金属等有害污染物质，几乎不会对人体和环境不利，但涉及身体健康安全问题，应对其含量进行从严要求，避免意外发生。

# 5　设　　计

5.0.1　石膏为气硬性胶凝材料，石膏耐水性较差，其不可用于室外及室内潮湿环境，也不应用于室内有腐蚀介质的环境。潮湿环境除考虑厨房、卫生间等部位外，还应考虑长期处于饱水或潮湿环境的地下室等。当地下室有机械通风设备确保地下室处于非潮湿环境时，其楼地面1.0m以上墙体可以采用石膏腻子进行找平，但考虑到地下室楼地面1.0m以下墙体可能遭受浸水，因此石膏腻子不应用于地下室楼地面1.0m以下墙体。

5.0.3 为避免各层材料之间粘结失效，考察相邻材料的相容性十分重要。底层抹灰石膏和轻质底层抹灰石膏主要是墙体的粗略找平材料，当基层墙面为混凝土墙时，应使用界面剂以确保粘结牢固。

5.0.4 保温层强度低于3MPa时，需用界面剂，以保证与基层的粘结力；宜使用底层抹灰石膏或轻质底层抹灰石膏作为防护层。

5.0.5　当在石膏基底层找平腻子上涂抹水泥基面层找平腻子时，由于石膏基底层找平腻子吸水性很强，导致水泥基面层找平腻子快速失水而降低粘结强度，甚至产生内部缝隙，因此本规程规定水泥基面层找平腻子不应涂抹在石膏基底层找平腻子层上。

5.0.7 腻子强度较低，为保证工程质量，在室内墙面、柱面和门窗洞口的阳角等易碰撞部位应做加强措施。

5.0.8 主体结构不同的基层墙体材料交接部位，可采取设置加强网等措施分散不同材料的收缩应力，防止开裂。

# 6　进场检验、施工储存与拌合

## 6.1　进场检验

6.1.1　室内饰面用石膏腻子进场时，生产厂家应提供产品质量证明文件，它们是验收资料的一部分。同时，生产厂家提供产品使用说明书等，使用说明书是施工时的参考依据，必要的内容信息应齐全。

6.1.2　室内饰面用石膏腻子胶凝材料含量多。如果包装袋破损，容易造成石膏受潮、结块，将降低腻子质量。因此腻子进场时包装袋应完整，不得破损。

6.1.3　对进场找平腻子进行复验，可避免不合格材料用于工程，有助于解决提供样品与供货质量不一致的问题。

6.2.1　袋装找平腻子的保存，防潮是关键。腻子中石膏含量高，遇水会发生化学反应，使腻子结块，降低腻子质量，并缩短腻子的储存期。因此，腻子储存时不得受潮和遭受雨淋。由于腻子的储存期较短，先进场的腻子先用，以免超过储存期。

6.2.3　室内饰面用石膏腻子在施工现场加水搅拌，用水量对腻子的施工性和物理力学性能有着较大影响。产品说明书中规定的加水量或加水范围，是生产厂家经反复试验、验证后确定的。超过这个范围，将会影响找平腻子的性能及可操作性，因此找平腻子应按说明书的规定加水。

6.2.4　浆料拌和容易应保持洁净，否则影响石膏腻子的可施工操作时间。室内饰面用石膏腻子常掺有保水剂、黏结剂等添加剂。为使各组分在腻子中均匀分布，只有通过一定时间的机械搅拌，才能保证找平腻子的均匀性。有些腻子产品的添加剂需要一定的时间进行溶解，因此，腻子搅拌后通常需要一个约5min的静停过程，让腻子熟化，然后再拌合均匀，这样才能保证腻子的质量，具体应遵照厂家使用说明书进行拌和。

腻子加水搅拌好后，应保证在开放时间内用完，如果不及时用完，会结块或失去塑性，无法保持其应有性能。因此，应对腻子的使用时间进行规定。

# 7　施  工

## 7.1　一般规定

7.1.1　主体结构一般在28天后进行验收，这时烧结块材砌体上的砌筑砂浆或混凝土结构达到了一定的强度且趋于稳定，墙体收缩变形小，此时进行找平腻子施工可降低饰面层开裂的风险。但对于非烧结块材砌筑的墙体，其干缩稳定时间比混凝土等要长，若在短时间内找平会导致饰面层出现裂缝。

7.1.2　室内饰面用石膏腻子施工时，对不同基层所采取的处理措施、施工工艺等也不同。因此，需根据腻子性能、基层情况并参考腻子产品说明书，制定有针对性的作业指导书，并按作业指导书进行施工。

7.1.3　不同品种、不同使用部位的室内饰面用石膏腻子其性能不同，混用将会影响腻子质量及工程质量。

## 7.2　基层检查与处理

7.2.1　室内饰面用石膏腻子主要起承上启下的作用，所以要求基层应牢固、无空鼓、开裂和起砂。如果基层粘结不牢，出现空鼓、开裂和起砂等缺陷，会影响腻子层的质量。

7.2.2　主体结构不同的结构材料交接部位，可采取设置加强网或延长主体结构放置时间等措施防止开裂。延长主体结构的放置时间有利于主体结构趋于稳定，墙体收缩变形小，此时进行室内饰面用石膏腻子施工可降低饰面层开裂的风险。设置加强网，不同结构材料的收缩应力可以通过加强网得以分散。

7.2.3　基层墙材的种类不同，性能差异较大，选择好适当的方式妥当处理界面，对于保障腻子的各项性能非常重要，尤其确保界面能否牢固的粘结。如：当基层吸水性不均匀时，应适当润湿或采用界面处理剂；混凝土预制板、现浇混凝土基层、顶棚的混凝土基层应采用界面处理剂处理界面；粘土砖、多孔砖、普通混凝土砌块、灰砂砖、水泥砂浆基层宜应晒水或采用界面处理剂。纸面石膏板、保温板、加气混凝土砌块或条板、轻质混凝土砌块可采用界面处理剂或喷水（雾）润湿。

## 7.3　施工准备

7.3.4　工程质量要保证在较高水平宜样板先行，再加强过程监控。样板间可以为大面积施工提供一个直观的参照标准和评判依据。

## 7.4　施工工艺

## 7.5　手工涂抹施工

7.5.2　根据墙面尺寸进行冲筋，将墙面划分成较小的找平区域，既能减少由于找平面积过大易产生收缩裂缝的缺陷，也易于控制腻子的厚度和保证找平腻子的表面平整度。

7.5.4　为防止材料收缩以及干湿交替变形和温差变形的累积形成可见裂缝，应采用水平和竖向的分格缝分散应力，降低腻子层开裂风险。

7.5.5　顶棚找平通常不做灰饼和冲筋，但应先在四周墙上弹出水平线作为控制线，再抹顶棚四周，然后沿圈边找平。

7.5.6　当在底层找平腻子层上涂抹面层找平腻子时，不同的找平腻子品种其施工方法有所不同。

石膏基找平腻子凝结硬化快、吸水性强，凝结硬化时需要大量水份，因此宜在底层找平腻子终凝后干燥前涂抹面层找平腻子。若石膏基底层找平腻子表面已干燥，应洒水湿润后再涂抹石膏基面层找平腻子。这样才能有利于面层石膏基找平腻子的水化以及保证底层找平腻子与面层找平腻子之间的粘结。

其他找平腻子为气硬性胶凝材料，无论是水泥基还是石膏基作为底层找平腻子，都应该在底层找平腻子干燥后再涂抹。

石膏基找平腻子具有微膨胀特性，故石膏基找平腻子中无需铺贴耐碱玻纤网格布。

7.5.7　面层找平腻子表面的浮尘容易降低涂料的粘结力，因此面层找平腻子打磨完成后，应及时清除表面浮尘。

## 7.6　机械喷涂施工

7.6.1　本规程机械喷涂施工只针对底层石膏腻子。

7.6.4　石膏基底层腻子拌合物在机械喷涂设备中的滞留时间一般不超过20min。

# 8　质量验收

## 8.1　一般规定

8.1.1　室内饰面用石膏腻子属于建筑装饰装修工程的一部分，其工程质量验收应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210的有关规定。

## 8.2　主控项目

8.2.1　正确选择找平腻子品种，是保证腻子质量的重要条件。

## 8.3　一般项目

8.3.4　表8.3.4中底层找平腻子允许偏差指设计中无面层找平腻子时，质量验收对底层找平腻子表面平整度的要求。