中国建筑材料协会标准

XXXX—XXXX

绿色设计产品评价技术规范 陶瓷片密封水嘴

Technical specification for green-design product assessment-Ceramic cartridge faucets

（征求意见稿）

XXXX - XX -XX发布

XXXX -XX - XX实施

ICS 13.020

Q 31

中国建筑材料联合会

发布

版权保护文件

版权所有归属于该标准的发布机构。除非有其他规定，否则未得许可，此发行物及其中章节不得以其他形式或任何手段进行生产和使用，包括电子版、影印件，或发布在互联网及内部网络等。使用许可可于发布机构获取。

目  次

前  言	VI

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

4 评价要求	2

4.1 基本要求	2

4.2 评价指标要求	3

4.3 检验方法和指标计算方法	4

5 产品生命周期评价报告编制方法	4

5.1 编制依据	4

5.2 编制内容	4

附　录　A （规范性） 检验方法和指标计算方法	7

附　录　B （规范性） 水嘴有机物析出试验方法	8

附　录　C （资料性） 铅含量加权平均值计算及示例	11

附　录　D （资料性） 陶瓷片密封水嘴产品生命周期评价方法	12

附　录　E （资料性） 现场数据采集信息	17

附　录　F （资料性） 背景数据采集信息	19

附　录　G （资料性） 陶瓷片密封水嘴产品生命周期清单	20

前  言

本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则   第一部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国建筑材料联合会提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件审查人：

绿色设计产品评价技术规范 陶瓷片密封水嘴

- 范围

本文件规定了陶瓷片密封水嘴绿色设计产品评价要求、生命周期评价报告编制方法和评价方法。

本文件适用于满足GB 18145要求的各类陶瓷片密封水嘴绿色设计产品评价，其他种类产品可参照执行。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2589 综合能耗计算通则

GB/T 5750.7 生活饮用水标准检验方法有机物综合指标

GB 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB 18145 陶瓷片密封水嘴

GB 18597 危险废物贮存污染控制标准

GB 18599 一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准

GB/T 19001 质量管理体系 要求

GB/T 23331 能源管理体系 要求

GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南

GB 24789 用水单位水计量器具配备和管理通则

GB/T 24851 建筑材料行业能源计量器具配备和管理通则

GB 25501 水嘴用水效率限定值及用水效率等级

GB/T 31268 限制商品过度包装通则

GB/T 33635 绿色制造 制造企业绿色供应链管理导则

GB/T 45001 职业健康安全管理体系要求及使用指南

GBZ 2.1 工作场所空气中粉尘测定第1部分：总粉尘浓度

GBZ 2.2 工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素

ISO 3822 声学——用于供水设施的装置和设备发出的噪音的实验室试验

- 术语和定义

GB 18145、GB/T 32161界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

绿色设计 green-design

生态设计 eco-design

按照全生命周期的理念，在产品设计开发阶段系统考虑原材料选用、生产、销售、使用、回收、处理等各个环节对资源环境造成的影响，力求产品在全生命周期中最大限度降低资源消耗、尽可能少用或不用含有有毒物质的原材料，减少污染物产生和排放，从而实现环境保护的活动。

［来源：改写GB/T 32161-2015,3.2］

绿色设计产品  green-design product

生态设计产品 eco-design product

符合绿色设计理念和评价要求的产品。

［来源：改写GB/T 32161-2015,3.3］

- 生产废料 production waste

水嘴生产中产生的废弃物，包含：切削下的浇冒口、废铜渣、铜屑、粉尘、不锈钢粉末、切削液等。

- 碳足迹 carbon footprint

用以量化过程、过程系统或产品系统温室气体排放的参数，以表现它们对气候变化的贡献。

- 评价要求

  - 基本要求

    - 生产企业污染物排放应满足适用的国家、地方污染物排放标准，、环境影响评价报告批复文件要求和排污许可证管理要求，应达到国家和地方污染物排放总量控制指标，近3年应无重大安全和环境污染事故。

    - 一般固体废物的收集、贮存、处置应符合GB 18599的相关规定。危险废物的贮存严格按照GB 18597的相关规定执行，后续应交代持有危险废物经营许可证的单位处置。

    - 应按照GB17167、GB/T 24851配备能源计量器具、并根据环保法律法规和标准要求配备污染物监测和在线检测设备(电镀工序)。电镀生产按照GB 24789配备水计量器具。

    - 工作场所有害因素职业接触限值，应满足GBZ 2.1和GBZ 2.2要求。

    - 企业不应使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺、装备及材料。

    - 企业应按照GB/T 24001、GB/T 19001和GB/T 45001分别建立并运行环境管理体系、质量管理体系和职业健康安全管理体系。

    - 企业应按照GB/T 33635的要求开展可持续采购，进行绿色供应链管理。

    - 水嘴产品基本性能应满足适用的国家标准、行业标准的要求，过水部位不应使用锌合金材料，近3年无国家质量监督抽查不合格情况。

  - 评价指标要求

- 评价指标体系由一级指标和二级指标组成。一级指标包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标和产品属性指标。评价指标应符合表3的要求。

表 1  陶瓷片密封水嘴评价指标

| 一级 指标 | 二级指标 |  | 单位 | 指标要求 | 判定依据 | 所属生命周期阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源 属性 | 原材料使用 |  | —— | 不应使用回收铜、废旧不锈钢等作为生产原料 | 提供原材料使用清单及证明材料 |  |
|  | 可回收利用标识 |  | —— | 产品及零部件可回收利用标识应符合GB/T 23384的规定要求 | 提供标识使用说明及相关管理说明文件 |  |
|  | 包装及包装材料 |  | —— | 包装材质不应含有聚氯乙烯或其他含卤素塑料 | 包装纸材质应符合GB/T 31268、GB 18145的要求 |  |
|  |  |  |  | 包装材质应使用回收纸混合模式 |  |  |
|  | 原材料消耗 |  | t/t产品 | ≤1.05 | 依据A.1计算 |  |
|  | 新鲜水消耗量 |  | t/t产品 | ≤5.0 | 依据A.2计算 |  |
|  | 生产废料回收利用率 |  | % | ≥98 | 依据A.3计算 |  |
| 能源 属性 | 按照GB/T 23331 建立并运行能源管理体系 |  | —— | 符合要求 | 获得管理体系认证证书 |  |
| 环境 属性 | 开展产品碳足迹核算 |  | —— | 获得报告 | 采用适用的标准或规范对产品开展碳足迹核算 |  |
| 环境 属性 | 金属污染物析出 |  | g/L | ≤限值要求 | 按GB 18145检测并提供检测报告 |  |
|  | 有机物析出 |  | g/L | ≤限值要求 | 按附录B检测并提供检测报告 |  |
|  | 铅加权值 |  | % | ≤0.25 | 按本标准附录H计算并提供证明材料 |  |
| 产品 属性 | 节水 | 用水效率等级 | 级 | ≤2 | 按GB 25501检测并提供检测报告 |  |
|  |  | 流量均匀性 | L/s | ≤0.04 | 按GB 25501检测并提供检测报告 |  |
|  | 灵敏度 |  | mm或° | ≥12mm或12° | 按GB 18145检测并提供检测报告 |  |
|  | 舒适 性 | 噪声 | dB（A） | ≤25 | 按ISO 3822检测并提供检测报告 |  |
|  | 寿性 | 开关寿命试验 | 周期 | 单柄双控：≥70000 | 按GB 18145检测并提供证明材料 |  |
|  |  |  |  | 单柄单控：≥200000 |  |  |
|  |  | 转换开关寿命试验 |  | ≥30000 |  |  |
|  |  | 旋转出水管寿命试验 |  | ≥80000 |  |  |
|  |  | 抽取式水嘴寿命试验 |  | ≥10000 |  |  |
|  |  | 表面耐腐蚀性能 | 级 | ≥9（48h，AASS） |  |  |

  - 检验方法和指标计算方法

产品检验及各指标计算按表1、表2、表3、附录A、附录B、附录C规定的方法进行。

- 产品生命周期评价报告编制方法

  - 编制依据

陶瓷片密封水嘴产品的生命周期评价报告编制参见附录D的要求。

  - 编制内容

    - 基本信息

报告应提供报告信息、申请者信息、评估对象信息、采用的标准信息等基本信息，其中报告信息包括报告编号、编制人员、审核人员、发布日期等，申请者信息包括公司全称、组织机构代码、地址、联系人、联系方式等。

在报告中应标产品的主要技术参数和功能，如物理形态、生产厂家、使用范围等、产品重量、产品配件及其材质、包装的大小和材质等。

    - 符合性评价

报告中应提供对基本要求和评价指标要求的符合性情况，并提供所有评价指标报告期与基期改进情况的说明。其中报告期为当前评价的年份，一般是指产品参与评价年份的上一年；基期为一个对照年份，一般比报告期提前一年。

    - 生命周期评价

      - 评价对象及工具

报告中应详细描述评估的对象、功能单位和产品主要功能，提供产品的材料构成及主要技术参数表，绘制并说明产品的系统边界，披露所使用的软件工具。

生命周期评价报告宜使用生产一套陶瓷片密封水嘴产品作为功能单位。

      - 生命周期清单分析

报告中应提供考虑的生命周期阶段，说明每个阶段所考虑的清单因子及采集到的现场数据或背景数据，涉及到数据分配的情况应说明分配方法和结果。

      - 生命周期影响评价

报告中应提供产品生命周期各阶段的不同影响类型的特征化值，并对不同影响类在各生命周期阶段的分布情况进行比较分析。

      - 绿色设计改进方案

在分析指标的符合性评价结果以及生命周期评价结果的基础上，提出陶瓷片密封水嘴产品绿色设计改进的具体方案。

    - 评价报告主要结论

应说明该产品对评价指标的符合性结论、生命周期评价结果、提出的改进方案，并根据评价结论初步判断该陶瓷片密封水嘴产品是否为绿色设计产品。

    - 附件

报告中应在附件中提供：

- 产品原始包装图；

- 产品生产材料清单；

- 产品工艺表或产品生产工艺流程图等；

- 各单元过程的数据采集表；

- 其他需要提供的信息。

- 评价方法

同时满足以下项要求的产品可判定为绿色设计产品：

- 基本要求满足本文件4.1的要求；

- 评价指标要求满足本文件4.2的要求；

- 按照第5章要求提供陶瓷片密封水嘴产品生命周期评价报告。

判定为绿色设计产品的可按照 GB/T 32162的要求粘贴标识，可以各种形式进行相关信息自我声明，声明内容应包括但不限于本文件4.1和4.2的要求，但需要提供相关的符合有关要求的验证说明材料。

- （规范性）
检验方法和指标计算方法

  - 原材料消耗

生产每吨符合产品的原材料消耗量按公式（A.1）计算。

- Pi=MiMc…………………（A.1）

式中：

Pi——单位产品原材料消耗，单位为吨每吨（t/t）；

Mi——统计期内生产合格产品所需的原料使用量总量，单位为吨（t）；

Mc——统计期内产品总产量，单位为吨（t）。

  - 新鲜水消耗量

生产每吨产品的新鲜水消耗量按公式（A.2）计算。

Vi=VgP……………..（A.2）

式中：

Vj——单位产品新鲜水消耗量，单位为吨每吨（t/t）；

Vg——统计期内产品消耗的生产用新鲜水量，单位为吨（t）；

P——统计期内产品总产量，单位为吨（t）。

  - 生产废料回收利用率

生产废料回收利用率按公式（A.3）计算。

Kc=Fc/Fg×100%………………（A.3）

式中：

Kc——单位产品废水排放量，单位为吨每吨（t/t）；

Vg——统计期内产品生产废水排放量，单位为吨（t）；

P——统计期内产品生产总产量，单位为吨（t）。

- （规范性）
水嘴有机物析出试验方法

  - 原理

用含碳酸氢钠和次氯酸钠的模拟自来水浸泡样品内表面与水接触部分，用满足测试要求的的仪器设备测定浸泡液中的有机化合物。测得的浓度值经标准化处理后再经过数据运算与标准规定的限值比较。

  - 样品

相同规格型号的水嘴，过水体积凑足1 L的样品数量。

  - 试剂

    - 蒸馏水或去离子水（简称纯水），电导率小于等于0.05 。

    - 次氯酸钠溶液（分析纯，有效氧含量不少于5%）；

    - 无水碳酸氢钠（分析纯）；

    - 浓硝酸（优级纯）

    - 浓盐酸（优级纯）

    - 被测有机化合物的标准溶液。

  - 试验用浸泡液的配制

    - 0.025mol/L含氯常备溶液

- 取7.3mL次氯酸钠溶液（B.3.2），用纯水稀释至200mL，贮存于密闭带塞的棕色瓶中，避光保存，此溶液为含氯常备溶液。每周需配制新鲜的溶液。

- 取1.0mL含氯常备溶液用试剂水稀释至1L,立即分析总余氯，称测定值为A。

- 为了配制余氯浓度为2mg/L的溶液，需要向试验用浸泡液中加入含氯常备溶液的体积，按下面公式计算：

V＝2.0×BA…………………………………………（B.1）

式中：  V——需加入含氯常备溶液的体积，单位为毫升（mL）；

B——试验用浸泡液的体积，单位为升（L）；

A——含氯溶液总余氯的浓度，单位为毫克每毫升（mg/mL）。

    - 0.4 mol/L 碳酸氢钠溶液

- 将33.6g无水碳酸氢钠溶解于纯水中，并用纯水稀释至1L，充分混匀，每周配制新鲜的溶液。

    - 试验用浸泡液

- 配制1 L浸泡液： 取25 mL 0.4 mol/L碳酸氢钠溶液（B.4.2）、适量含氯常备溶液（B.4.1），用纯水稀释至1L，用0.1 mol/L盐酸调整 pH 值，使溶液符合下列要求：pH：8.0±0.5，碱度(以CaCO3 计)：(500±25) mg/L,无机碳：(122±5) mg/L，余氯：(2.0±0.5) mg/L。

- 按照上述比例配制实际所需要的浸泡液。

  - 样品洗涤与稳定化

- 用自来水冲洗样品15分钟，然后用纯水洗涤三次，洗去样品内的残渣和污物。在室温(23±2)℃，用浸泡液洗涤样品3次，并用浸泡液完全充满样品，浸泡一段时间后将浸泡液倒掉，浸泡时间应不超过72 h。样品的洗涤与稳定化按照表B.1的次序进行。

  - 样品的浸泡

- 样品在（23±2）℃条件下进行浸泡。在对样品进行洗涤和稳定化之后，将样品开关置于全开位置，用浸泡液完全充满样品腔体，根据浸泡液的用量记录样品内部体积。样品两端用包有聚四氟乙烯薄膜的干净软木塞或橡皮塞塞紧。浸泡试验按照下面的次序进行19天。测试第1天早8时充入浸泡液，2 h 后更换一次浸泡液，连续更换四次于16时完成当日浸泡液更换，浸泡液充满水嘴内腔保持16 h；第2天早8时按第1天的过程重复进行。第3天、第4天、第5天按照第1天过程重复进行，第5天16时完成浸泡液更换，再保持64 h后倒掉浸泡液。样品进入第8天和第15天重复进行第一个循环的完整浸泡过程。有机物测试取第19天收集的经过16 h浸泡的浸泡液进行测试。测试开始时间可以根据实际情况自行安排。样品的浸泡按照表D.1的次序进行。

- 表B.1

表中：W/C = 洗涤的清洗和处理；

<72 = 样品处理和浸泡开始之前稳定化的时间（小于72 h）；

2   =倒入和更换浸泡液的时间间隔2 h；

16  = 保持16 h（过夜）；

c   = 收集最后保持16 h的浸泡液；

64  = 保持64 h（周未）。

  - 水样的收集和保存

- 浸泡完成之后，将有机物测试用水样收集40 mL到带铁弗龙盖棕色样品瓶中做挥发性有机物测试用，并在每40 mL样品中加入25mg的抗坏血酸来除去水样中残留的氯，然后加入两滴1：1的盐酸至每个40 mL的样品瓶中，调节pH值至小于2。将有机物测试用水样收集约1 L到棕色样品瓶中做半挥发性有机物测试用,并在样品中加入40 mg的亚硫酸钠来除去水样中残留的氯（加入时应该搅拌或振荡直至亚硫酸钠溶解），用1：1的盐酸将样品的pH值调节至小于2。所有的样品从采集后到萃取前，都应在暗处冰镇或保存在4℃的冰箱中，尽快在一周内完成萃取。

  - 检测方法

- 挥发性有机物的检测按照GB/T 5750.8-2006附录A的规定测定，半挥发性有机物的检测按照GB/T 5750.8-2006附录B的规定测定。

  - 有机物析出浓度测定值的标准化处理与结果评估

    - 实验室浓度标准化

对实验室测试的水样中有机物析出的浓度按下式进行标准化：

X＝…………………………………………（C.2）

式中：X——标准化浓度，单位为微克每升（μg/L）；

c——实验室测试水样中有机物析出的浓度，单位为微克每升（μg/L）（半挥发性有机物测试样品浓缩到1mL测试浓度需换算回1 L水样中有机物析出的浓度）；

VL ——试验用浸泡液的体积，单位为升（L）；

VL1——标准化体积，单位为升（L）,此处规定为1 L；

CMV——冷水调节因子（样品只接触冷水的内腔体积与样品整个内腔体积的比值）。

    - 结果评估

有机物的析出量取第19天收集的16 h水样检测，测得的浓度按B.9.1进行标准化后与限值比较评估。

- （资料性）
铅含量加权平均值计算及示例

以下是计算一个有11个过水零件的水嘴铅含量加权平均值的例子。

  - 计算步骤

    - 识别出水嘴与饮用水直接接触的零件,表C.1,第2列。

    - 每个零件中使用铅含量最大的百分比（由制造商或供应商提供）,表C.1，第5列。

    - 计算每个过水零件所占过水总面积的百分比。

a) 表C.1，第3列列出了与水直接接触的每个零件的过水面积;

b) 每个零件的过水表面积相加,得出水嘴总过水表面积;

c) 计算出对每个零件过水表面积占产品总过水面积百分比,表C,第4列。

    - 将过水表面积比(第4列)乘以铅含量（第5列）得出铅加权值（第6列）。

    - 将第6列值相加得出铅含量加权平均值。

- 表C.1 铅含量加权平均值计算表

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零件序号 | 零件名称 | 过水表面积（总面积=55424mm2） | 过水表面积比率% | 铅含量% | 铅加权值% |
| 1 | 阀芯 | 2853 | 5.15 | 0.0 | 0.0000 |
| 2 | 本体 | 4042 | 7.29 | 0.2 | 0.0146 |
| 3 | o-ring | 296 | 0.71 | 0.0 | 0.0000 |
| 4 | 卡环 | 390 | 0.53 | 0.0 | 0.0000 |
| 5 | 出水铜管 | 6646 | 11.99 | 0.2 | 0.0240 |
| 6 | 立管 | 13415 | 24.20 | 0.07 | 0.0169 |
| 7 | 接头1 | 2576 | 4.65 | 0.2 | 0.0093 |
| 8 | 接头2 | 1892 | 3.41 | 0.2 | 0.0068 |
| 9 | 垫片 | 390 | 0.71 | 0.0 | 0.0000 |
| 10 | 起泡器 | 4334 | 7.82 | 0.0 | 0.0000 |
| 11 | 软管 | 18950 | 33.54 | 0.0 | 0.0000 |
| 铅含量加权平均值 |  |  |  |  | 0.07 |

注:进行计算时，最终结果只保留2位小数。

- （资料性）
陶瓷片密封水嘴产品生命周期评价方法

- D.1 总则

依据本标准编制生命周期评价报告时，应包括目的和范围的确定、生命周期清单分析、生命周期影响评价和生命周期解释和报告阶段。

- D.2 目的和范围的确定

- D.2.1 目的

通过评价产品全生命周期的环境影响大小，提出绿色设计或绿色化改进方案，从而可为提升和改善陶瓷片密封水嘴产品的绿色设计提供依据。

- D.2.2 范围

- D.2.2.1功能单位

生产一套陶瓷片密封水嘴产品。

注：一套陶瓷片密封水嘴产品应为产品销售时所包含的产品主体和配件等。

- D.2.2.2系统边界

D.2.2.2.1系统边界如图D.1所示：

图 D.1 产品的生命周期评价系统边界图

D.2.2.2.2 系统边界应包含以下单元过程：

- 原材料获取：产品生产过程中消耗的主要原材料的开采及生产过程；

- 能源获取：所用天然气、煤、电力、汽油等能源的开采及生产过程；

- 运输：主要原材料、能源的运输过程；

- 产品生产：产品生产所涵盖的全部工序。

D.2.2.2.3 系统边界宜包含以下单元过程：

a)	产品使用：产品出厂后的运输、安装、使用与维护过程；

b)	生命末期：产品报废、回收、循环利用与最终处置过程。

- D.2.2.3数据取舍原则

所涉及的物质（能量）数据的取舍应遵循如下准则：

- 所有的能源输入均需列出，包括使用的含能废弃物；

- 应列出主要的原材料输入，符合准则（见附录D 2.2.3 e)和f)）可忽略；

- 国家或地方相关标准规定的大气、水体、土壤的各种污染物和固体废弃物均需列出；

- 任何有毒有害物质均不可忽略；

- 忽略的单项物质（能量）流或单元过程对环境影响的贡献均不得超过1%；

- 所有忽略的物质（能量）流与单元过程对环境影响贡献总和不超过5%，且应予以说明。

- D.3 生命周期清单分析

- D.3.1 数据采集

- D.3.1.1 数据采集要求

数据包括现场数据（参见附录E中表E.1格式采集）和背景数据（参见附录F中表F.1格式采集），对数据的获得方式和来源均应予以说明。在采集过程中，应对缺失的数据进行合理填补，并说明数据填补方法。

- D.3.1.2 数据质量要求

现场数据采集质量宜符合附录E的要求。背景数据采集质量宜符合附录F的要求。

- D.3.1.3 数据的验证

采集过程中，应验证数据的有效性，通过物料平衡、能量平衡、与历史数据和相近工艺数据对比等方式，确认数据的准确性与合理性。对于异常数据，应分析原因，予以替换，替换的数据应满足D.3.1.2数据质量要求。

- D.3.2数据计算

在数据采集与确认完成后，以统一的功能单位作为产品系统所有单元过程中物质（能量）流的共同基础，利用采集的数据计算并编制产品的生命周期清单。计算程序如下：

- 数据与单元过程数据的关联：对每个单元过程确定适当的基准流，并定量计算单元过程的输入和输出数据；

- 数据与功能单位数据的关联：将各个单元过程的输入输出数据转换为功能单位的原材料消耗、能源消耗和环境排放数据；

- 数据合并：将所有以功能单位为基准的单元过程数据进行合并，形成产品生命周期清单。产品生命周期清单表参见附录G。

- D.3.3分配

在评价过程中涉及共生产品清单分配方法应予以明确说明。应优先采用质量分配法，若质量分配法不可行，则应采用经济价值分配法。

对于闭环里循环使用的共生产品，不需要分配。

注：同一企业生产的多种产品互为共生产品。

- D.4生命周期影响评价

- D.4.1 影响类型分配

根据陶瓷片密封水嘴产品本身的特性和生产特点，影响类型采用气候变化、化石能源稀缺、矿物资源稀缺、颗粒物形成、陆地酸化五个类型。

- D.4.2 清单因子归类

根据清单因子的物理化学性质，将对某影响类型有贡献的因子归类，见表D.1。

表D.1  陶瓷片密封水嘴产品生命周期清单因子分类

| 影响类型 | 清单因子归类 |
| --- | --- |
| 气候变化（Global warming） | CO2 |
| 化石能源稀缺（Fossil resource scarcity） | 原煤、原油、天然气 |
| 矿物资源稀缺（Mineral resource scarcity） | 铜、锌、镍、铬、铁 |
| 颗粒物形成（fine particulate matter formation） | 颗粒物、SO2、NOx |
| 陆地酸化（Terrestrial acidification） | SO2、NOx |

D.4.3 分类评价

本标准所涉及的污染物排放的环境影响特征化因子采用ReCiPe 2016 Midpoint(H)方法体系，环境影响特征化类型对应特征化模型、类型参数以及来源见表D.2。

表 D.2  陶瓷片密封水嘴产品生命周期影响评价

| 环境影响特征化类型 | 单位 | 指标参数 | 特征化因子 | 特征化因子单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全球变暖 | kg CO2 eq | CO2 | 1 | kg CO2 eq / kg |
| 化石能源耗竭 | kg oil eq | 原煤 | 0.42 | kg oil eq / kg |
|  |  | 天然气 | 0.84 | kg oil eq / m3 |
|  |  | 原油 | 1 | kg oil eq / kg |
| 矿物资源稀缺 | kg Cu eq | 铜 | 1 | kg Cu eq / kg |
|  |  | 锌 | 0.153 | kg Cu eq / kg |
|  |  | 镍 | 2.89 | kg Cu eq / kg |
|  |  | 铬 | 0.0951 | kg Cu eq / kg |
|  |  | 铁 | 0.0619 | kg Cu eq / kg |
| 颗粒物形成 | kg PM2.5 eq | 颗粒物 | 1 | kg PM2.5 eq / kg |
|  |  | SO2 | 0.29 | kg PM2.5 eq / kg |
|  |  | NOX | 0 | kg PM2.5 eq / kg |
| 陆地酸化 | kg SO2 eq / kg | SO2 | 1 | kg SO2 eq / kg |
|  |  | NOX | 0.36 | kg SO2 eq / kg |

D.4.4 计算方法

影响评价结果计算方法见式(D.1)。

……………………….…………（D.1）

式中:

EPi——第i种影响类型特征化值；

EPij——第i种影响类别中第j种清单因子的贡献；

Qj——第j种清单因子的排放量；

EFij——第i种影响类型中第j种清单因子的特征化因子。

- D.5生命周期解释和报告

- D.5.1产品生命周期模型的稳健性评价

产品生命周期模型的稳健性评价用于评价系统边界、数据来源、分配选择和生命周期影响类型等方法选择对结果的影响程度。

宜用于评价产品生命周期模型稳健性的工具包括：

- 完整性检查：评价数据清单，以确保其相对于确定的目标、范围、系统边界和质量准则完整；

- 敏感性检查：通过确定最终结果和结论是符合受到数据、分配方法或类型参数结果的计算等的不确定性的影响，来评价其可靠性；

- 一致性检查：一致性检查的目的是确认假设、方法和数据是否与目的和范围的要求相一致。

- D.5.2特点问题识别与改进方案确定

为了产生环境效益或至少将环境责任降至最低，应根据清单分析和影响评价阶段的信息提出一系列与产品相关的生态设计改进方案。

- D.5.3结论、建议和限制

应根据确定的产品生命周期评价的目的和范围阐述结论、建议和限制。结论宜包括评价结果、热点问题摘要和方案。

- （资料性）
现场数据采集信息

E.1 现场数据采集要求

现场数据采集质量应满足以下要求：

- 完整性。现场数据宜采集企业一个财务年内的生产统计数据。根据输入输出的选择准则的要求，检查是否有缺失的过程、消耗和排放；

- 准确性。现场数据中的能源、原材料消耗数据应来自企业的实际生产统计记录；环境排放数据优先选择相关的环境监测报告，或由排污因子或物料平衡公式计算获得。所有现场数据均须转换为以功能单位为基准，且应详细记录相关的原始数据、数据来源、计算过程等；

- 一致性。企业现场数据采集时同类数据应保持相同的数据来源、统计口径、处理规则等。

E.2 现场数据采集表见表E.1。

- 表E.1 现场数据采集表

| 基本信息 | 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 企业所属省份 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系人及联系方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生产线数量/设计产能 |  | 共_____条，设计产能：_____ / _____/ _____（分线填写） |  |  |  |  |  |  |
|  | 数据统计周期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品信息 | 产品种类/实际产量 |  | 种类： ：产量 吨。 （产品种类按产品对应标准要求进行分类） |  |  |  |  |  |  |
| 资源消耗及综合利用 | 种类 |  | 消耗量 | 单位 |  | 产地 | 取得方式 填写自产或外购 | 运输方式 汽运、火车或船运 | 运输距离（Km） |
|  | 铜合金（阐明标号） |  |  | t |  |  |  |  |  |
|  | 锌合金 |  |  | t |  |  |  |  |  |
|  | 镍 |  |  | t |  |  |  |  |  |
|  | 铬 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 配件1（表明材质） |  |  | t |  |  |  |  |  |
|  | 配件2（表明材质） |  |  | t |  |  |  |  |  |
|  | 水 |  |  | m3 |  |  | 说明来源（自来水、河水等）： |  |  |
| 能源消耗 | 种类 |  | 消耗量 | 单位 |  | 低位发热量数据来源： 如：企业自测或供方提供 |  | 详细情况说明 |  |
|  | 天然气 |  |  | t |  |  |  | 低位发热量： ，单位MJ/kg或GJ/t。 |  |
|  | 煤 |  |  |  |  |  |  | 低位发热量： ，单位MJ/kg或GJ/t。 |  |
|  | 柴油 |  |  | t |  |  |  | 低位发热量： |  |
|  | 汽油 |  |  | t |  |  |  | 低位发热量： |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |  | 低位发热量： |  |
|  | 电力消耗 |  |  | kWh |  |  |  |  |  |
| 污染物 | 种类 |  | 排放量 |  | 单位 | 数据来源： 如：在线监测或 定期环境检测报告 |  | 详细情况说明 |  |
|  | 大气 污染物 | 颗粒物 |  |  | t |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  | t |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  | t |  |  |  |  |
|  |  | 氟化物 |  |  | t |  |  |  |  |
|  |  | 汞及其化合物 |  |  | t |  |  |  |  |
|  |  | 氨 |  |  | t |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化碳 |  |  | t |  |  |  |  |
|  | 外排污水中的污染物 |  |  |  |  |  |  | 分别列出种类 |  |

- （资料性）
背景数据采集信息

F.1 背景数据采集要求

背景数据采集质量应满足以下要求：

- 代表性。优先选择原材料供应商提供的Ⅲ型环境声明作为背景数据，其次选择近年代表国内及行业平均生产水平公开的生命周期评价数据作为背景数据，最后选择国外同类技术数据作为背景数据；

- 完整性。背景过程应具有完整的背景数据，并应包含系统边界内的所有环境负荷项目；

- 一致性。同一机构对同类产品背景数据的选择应保持一致，如果背景数据更新，则III型环境声明也应更新。

F.2 背景数据采集表见表F.1。

| 背景数据 |  | 数据来源 | 数据获取方式 | 时间相关性 | 地域相关性 | 技术相关性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源 | 铜合金 |  |  |  |  |  |
|  | 锌合金 |  |  |  |  |  |
|  | 镍 |  |  |  |  |  |
|  | 铬 |  |  |  |  |  |
|  | 配件1（表明材质） |  |  |  |  |  |
|  | 配件2（表明材质） |  |  |  |  |  |
|  | 水 |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 能源 | 天然气 |  |  |  |  |  |
|  | 煤 |  |  |  |  |  |
|  | 汽油 |  |  |  |  |  |
|  | 柴油 |  |  |  |  |  |
|  | 电力 |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 运输 | 公路运输 |  |  |  |  |  |
|  | 铁路运输 |  |  |  |  |  |

- 附 录 G
（资料性）
陶瓷片密封水嘴产品生命周期清单

- G.1陶瓷片密封水嘴产品生命周期清单表

陶瓷片密封水嘴产品生命周期清单表见表G.1。

表G.1 陶瓷片密封水嘴产品生命周期清单表

|  |  | 原料获取 | 能源生产 | 运输 | … | 产品生产 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源消耗 | 资源1 |  |  |  |  |  |
|  | 资源2 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 能源消耗 | 能源1 |  |  |  |  |  |
|  | 能源2 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 空气排放 | 空气污染物1 |  |  |  |  |  |
|  | 空气污染物2 |  |  |  |  |  |
|  | ··· |  |  |  |  |  |
| 水体排放 | 水体污染物1 |  |  |  |  |  |
|  | 水体污染物2 |  |  |  |  |  |
|  | ··· |  |  |  |  |  |
| 土壤排放 | 土壤污染物1 |  |  |  |  |  |
|  | 土壤污染物2 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |